Изготовление заготовок из листа

СТП 005-01

от 10.04.26

УТВЕРЖДАЮ Руководитель управления технологической подготовки

«___» ____________ 20___г.  ____________ Виноградов И.А.

СОГЛАСОВАНО Руководитель группы

«___» ____________ 20___г.  ___________ Селиверстов В.А.

РАЗРАБОТАЛ Бизнес-аналитик

«___» ____________ 20___г.  ________________ Егоров П.В.

- Общая информация

- Данный стандарт регламентирует правила выбора способа резки, а также требования к дополнительной обработке заготовок из листового материала в зависимости от их толщины и геометрических характеристик, в целях обеспечения стабильного качества изготовления, рационального использования производственного оборудования и снижения трудоёмкости операций.

- Термины и обозначения

  - Лазерная резка — способ обработки материала, при котором разделение выполняется сфокусированным лазерным лучом за счёт его нагрева и расплавления (или испарения) материала.

  - Плазменная резка — способ резки металла, при котором материал разрезается струёй высокотемпературной плазмы, образующейся из ионизированного газа под действием электрической дуги.

  - Газовая резка — способ резки металла, при котором материал нагревается газовым пламенем и разрушается (сжигается) струёй кислорода с образованием реза.

  - Зачистка — операция по удалению окалины, наплывов, заусенцев и других дефектов поверхности, образующихся после резки, с целью подготовки детали к дальнейшей обработке или сборке.

  - Рихтовка — операция по исправлению деформаций и приданию детали требуемой формы и геометрии после обработки или термического воздействия.

- Графическое изображение

Рис. 1 Диаграмма возможности выполнения операции в зависимости от толщины листа

- Таблица стандартных значений

| - № п/п | - Операция | - Условие применения |
| --- | --- | --- |
|  | - Лазерная резка | - Толщина, мм ≤ 12 |
|  | - Плазменная резка | - 12 < Толщина, мм ≤ 40 |
|  | - Плазменная резка (альтернативно) | - 10 ≤ Толщина, мм ≤ 12 |
|  | - Газовая резка | - 40 ≤ Толщина, мм ≤ 200 |
|  | - Зачистка после резки | - Толщина, мм ≥ 10 |
|  | - Рихтовка | - 4 ≤ Толщина, мм ≤ 40 L, мм ≥ 300 |

- ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

по ______________________________________________________________________________

(наименование подразделения)

| № п/п | Должность/специальность | Фамилия И.О. | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |